BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO MGR INŻ. JERZY POMAŁECKI Ul. Trakt Św. Wojciecha 391; 80-007 Gdańsk tel. kom. 601-62-03-25 tel. 58 309-02-02

| TYTUŁ OPRACOWANIA | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES | Mściszewice, Żakowo, Węsiory gm. Sulęczyno woj. Pomorskie |  |
| INWESTOR | GMINA SULĘCZYNO ul. Kaszubska 26 83-320 Sulęczyno |  |
| INWESTOR ZASTĘPCZY | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kartuska 12 83-340 Sierakowice |  |
| STADIUM | Roboty Drogowe |  |
| BRANŻA | Sanitarna |  |
| KOD CPV | 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne 45233142-6 – Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg |  |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Jerzy Pomałecki upr. proj. POM/0047/POOS/09 Trak Św. Wojciecha 391;80-007 Gdańsk | Podpis: |
| SPRAWDZAJĄCY | inż. Grażyna Danielewicz upr. proj. 151/Gd/2002 ul. Zabytkowa 4A/8; 80-253 Gdańsk | Podpis: |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Krzysztof Seweryn | Podpis: |

Gdańsk, marzec  2013r

Spis treści

1.	Część ogólna	4

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych	4

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej	4

1.3.	Zakres rzeczowy Robót Drogowych objętych ST.	4

1.3.1.	Budowa nawierzchni na terenie przepompowni	4

1.3.2.	Naprawy nawierzchni po pracach ziemnych i montażowych	4

1.4.	Określenia podstawowe	4

2.	Wymagania dotyczące materiałów	5

2.1.	Stosowane materiały	5

2.2.	Wymagania szczególne dotyczące Materiałów	5

2.2.1.	Wymagania dla kruszywa	5

2.2.2.	Cement	6

2.2.3.	Woda	6

2.2.4.	Chudy beton	7

2.2.5.	Beton na ławy pod krawężniki	7

2.2.6.	Kruszywo łamane do wykonania podbudowy	8

2.2.7.	Mieszanka mineralno-bitumiczna grysowa	8

2.2.7.1.	Wymagania ogólne	8

2.2.8.	Elementy prefabrykowane	8

2.2.8.1.	Aprobata techniczna	9

2.2.8.2.	Wytrzymałość na ściskanie	9

2.2.8.3.	Nasiąkliwość	9

2.2.8.4.	Odporność na działanie mrozu	9

2.2.8.5.	Ścieralność	9

3.	Wymagania dotyczące sprzętu	10

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	10

3.2.	Sprzęt do wykonywania Robót	10

4.	Wymagania dotyczące środków transportu, wylewania i zagęszczania	11

4.1.	Transport	11

4.2.	Transport materiałów	11

4.3.	Składowanie materiałów	12

4.3.1.	Krawężniki i obrzeża	12

5.	Wymagania dotyczące wykonania robót	12

5.1.	Wymagania ogólne	12

5.2.	Naprawa nawierzchni gruntowych	12

5.2.1.	Profilowanie drogi	12

5.2.2.	Odnowa nawierzchni przy zastosowaniu mieszanki optymalnej gruntowej	13

6.	Kontrola jakości robót	13

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	13

6.2.	Badania przed przystąpieniem do Robót	13

6.2.1.	Materiał prefabrykowany z zakupu	13

6.3.	Kontrola jakości wykonania podłoża	13

6.4.	Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy	14

6.4.1.	Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy	14

6.4.2.	Niewłaściwa grubość podbudowy	14

6.4.3.	Niewłaściwa nośność podbudowy	14

6.5.	Kontrola jakości wykonania podsypki pod nawierzchnie	14

6.6.	Kontrola jakości wykonania ław, odtworzenia krawężników i obrzeży oraz wykonania nowych obrzeży terenu przepompowni	15

6.6.1.	Ławy betonowe	15

6.6.2.	Krawężniki i obrzeża	15

6.7.	Kontrola jakości odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej oraz budowy nowej nawierzchni na terenach przepompowni	15

6.7.1.	Sprawdzenie prawidłowości odtworzenia nawierzchni z betonowych kostek	15

Sprawdzenie polega na:	15

6.7.2.	Sprawdzenie cech geometrycznych  nawierzchni	16

6.8.	Kontrola jakości odtworzenia nawierzchni ziemnej	16

6.9.	Kontrola jakości wykonania nawierzchni  terenów przepompowni ścieków	16

7.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót	16

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót	16

7.2.	Jednostki obmiaru robót	17

8.	Odbiór robót budowlanych	17

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót	17

8.2.	Odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu.	17

9.	Podstawa płatności	17

10.	Przepisy związane	17

- Część ogólna

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót Drogowych, które zostaną zrealizowane  w ramach zadań pod nazwą:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków PS13 na 137/9 obręb Żakowo gm. Sulęczyno”

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Mściszewicach –  etap I gmina Sulęczyno”

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami  w Węsiorach – etap I gmina Sulęczyno”

Specyfikacja dotyczy:

- budowa nawierzchni na ogrodzonym terenie przepompowni,

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych.

  - Zakres rzeczowy Robót Drogowych objętych ST.

W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzą:

- Budowa nawierzchni na terenie przepompowni

    - Budowa nawierzchni na terenie przepompowni

Projektowana konstrukcja nawierzchni terenu przepompowni (w zakresie wg planu sytuacyjnego – wykraczająca 10 cm poza obrys ogrodzenia):

-  kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 20x10x8 cm

-  podsypka cementowo – piaskowa 1:4					3 cm

-  grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa				20 cm

-  zagęszczone podłoże gruntowe

-  obrzeże betonowe 8x30 (jako obramowanie kostki) na ławie betonowej z oporem B15,

Odwodnienie nawierzchni - poprzez odpowiednie spadki podłużne, po istniejącym terenie.

    - Naprawy nawierzchni po pracach ziemnych i montażowych

- nawierzchnia ziemna – z odtworzeniem w obrębie wykopu z utwardzeniem warstwą kruszywa gr. 10cm na całej szerokości drogi

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne

- Wymagania dotyczące materiałów

  - Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:

- piasek na podsypkę i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających

- żwir do wykonania nawierzchni żwirowych

- beton,

- mieszanka mineralno-bitumiczna,

- kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 20x10x8 cm - zakup

- krawężniki betonowe o wym.15x30x100 z odzysku i z zakupu,

- obrzeże betonowe 8x30 – zakup,

- grunt z urobku.

  - Wymagania szczególne dotyczące Materiałów

    - Wymagania dla kruszywa

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom norm.

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać  warunek:

- Szczelności, określony zależnością:

D15d855, gdzie:

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić się w krzywych granicznych zgodnie z normą.

- Wymagania dla piasku i żwiru:

- zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 %

- zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15 %

- zawartość części organicznych – poniżej 1 %

- wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP).

Mieszanka żwirowa do wykonania nawierzchni żwirowych powinna mieć optymalne uziarnienie.

Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania norm, a ponadto  wskaźnik piaskowy:

- dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 29 mm – WP  w granicach : 25 – 40,

- dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 50 mm – WP  w granicach: 55 – 60.

    - Cement

- Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej oraz do wytwarzania chudego betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom norm. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu

| Lp. | Właściwości | Klasa cementu 32,5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: - cement portlandzki bez dodatków - cement hutniczy - cement portlandzki z dodatkami | 16 |
| 2 | Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: | 32,5 |
| 3 | Czas wiązania: - początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. - koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h | 60 12 |
| 4 | Stałość objętości, mm, nie więcej niż: |  10 |

- Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z poniższymi wymaganiami przechowywania materiałów. Cement w workach powinien być składowany w wydzielonych miejscach zadaszonych z zabezpieczeniem boków przed opadami. Podłoga składu powinna być twarda i sucha, odpowiednio pochylona, zabezpieczająca cement przed ściekami wody deszczowej, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

- Cement luzem  powinien być składowany w zbiornikach stalowych przystosowanych do pneumatycznego załadunku i wyładunku oraz zaopatrzony w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości i włazy do czyszczenia zbiornika. W zbiorniku należy przechowywać cement jednego rodzaju i marki pochodzący od jednego wykonawcy.

- W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do Robót.

    - Woda

Do Robót drogowych należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom technologicznym robót drogowych. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną z wodociągów. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł, nie może być użyta do momentu jej przebadania pod kątem jej zastosowania.

    - Chudy beton

- Wymagania dla chudego betonu

Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla chudego betonu

| Lp. | Właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa | od 3,5 do 5,5 |
| 2 | Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa | od 6,0 do 9,0 |
| 3 | Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: | 7 |
| 4 | Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, %, nie więcej niż: | 30 |

- Skład chudego betonu:

- Skład chudego betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości określonych w tablicy 2.

- Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczać 160 kg/m3

- Skład i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny być zgodne z p. 2.2.1.

- Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora,.

- Projektowanie chudego betonu

- Projekt składu chudego betonu powinien być wykonany zgodnie z

normami.

- Projekt składu chudego betonu powinien zawierać:

- wyniki badań cementu,

- w przypadkach wątpliwych - wyniki badań wody,

- wyniki badań kruszywa,

- skład chudego betonu (zawartość kruszyw, cementu i wody),

- wyniki badań wytrzymałości po 7 i 28 dniach,

- wyniki badań nasiąkliwości,

- wyniki badań mrozoodporności.

    - Beton na ławy pod krawężniki

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy min B-15

    - Kruszywo łamane do wykonania podbudowy

Tablica 3. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Kruszywo łamane na podbudowę zasadniczą | Kruszywo łamane na podbudowę pomocniczą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, %(m/m) | od 2 do 10 | od 2 do 12 |
| 2. | Zawartość nadziarna, %(m/m), nie więcej niż | 5 | 10 |
| 3. | Zawartość ziaren nieforemnych, %(m/m), nie więcej niż; | 35 | 40 |
| 4. | Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż: | 1 | 1 |
| 5. | Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, % | od 30 do 70 | od 30 do 70 |
| 6. | Ścieralność w bębnie Los Angeles: - ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż; - ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów, w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: | 35 30 | 50 35 |
| 7. | Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż: | 3 | 5 |
| 8. | Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej niż: | 5 | 10 |
| 9. | Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej niż: | 1 | 1 |
| 10. | Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż: - przy zagęszczeniu Is1,00 dla KR1 do KR2, - przy zagęszczeniu Is1,03 dla KR3 do KR6 | 80 120 | 60 |

    - Mieszanka mineralno-bitumiczna grysowa

      - Wymagania ogólne

Wymagania dla składników mieszanki mineralno - bitumicznej zestawiono w tablicach 3 i 4.

    - Elementy prefabrykowane

- kostki betonowe, w tym kostka betonowa  wibroprasowana, kolor szary, o wymiarach 8x10x20 cm,

- krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm,

- obrzeża betonowe 8x30x100 cm,

      - Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych elementów prefabrykowanych w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek, krawężników, płyt powinna być równa i szorstka, a krawędzie równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi nie powinny przekraczać wartości podanych w normach i aprobatach technicznych.

      - Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie kostki betonowej po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 50MPa.

      - Nasiąkliwość

Nasiąkliwość prefabrykowanych elementów betonowych powinna odpowiadać wymaganiom norm i wynosić nie więcej niż 5%.

      - Odporność na działanie mrozu

Odporność prefabrykowanych elementów betonowych na działanie mrozu winna być badana zgodnie z wymogami norm technologicznych.

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania prób jest wystarczająca, jeśli:

- próbka nie wykazuje pęknięć,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%.

      - Ścieralność

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.

Materiały do produkcji betonowych elementów prefabrykowanych

- Cement

Należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze.

- Kruszywo

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom.

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

- Dodatki

Stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość, oraz większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnić trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki nieorganiczne.

- Woda

Do produkcji elementów prefabrykowanych należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom.

- Wymagania dotyczące sprzętu

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogólne.

  - Sprzęt do wykonywania Robót

- Roboty związane z wykonaniem ław i krawężników należy wykonywać ręcznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- betoniarek samochodowych do przewozu gotowego betonu,

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

- Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podsypki powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- walców statycznych,

- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

- Roboty związane z wykonaniem chodników z płyt betonowych (chodnikowych 50x50 oraz kostek brukowych) należy wykonywać ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratorów płytowych, wibrator powierzchniowy z zabezpieczona płytą ( np. gumą ), ubijaków ręcznych lub mechanicznych,

- żurawia samochodowego do przemieszczania płyt betonowych,

- walców samojezdnych wibracyjnych,

- przewoźnych zbiorników wody,

- zagęszczarek mechanicznych,

- specjalistycznych narzędzi.

- Roboty związane z wykonaniem nawierzchni mineralno asfaltowych należy wykonywać przy zastosowaniu:

- wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,

- skrapiarek,

- walców lekkich, średnich i ciężkich ,

- walców stalowych gładkich ,

- walców ogumionych,

- kotłów przewoźnych do grzania bitumu,

- kotłów transportowo-produkcyjnych do transportu mieszanki bitumicznej,

- szczotek mechanicznych lub innych urządzeń czyszczących,

- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym lub termosów do transportu większej ilości mieszanki bitumicznej

- Roboty związane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych żwirem i tłuczniem, w tym z naprawą nawierzchni ziemnej,  należy wykonywać przy zastosowaniu:

- równiarki lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) – do spulchniania, rozkładania, profilowania,

- walców statycznych,

- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych,

- walców wibracyjnych.

Sprzęt pod względem typów i wielkości winien odpowiadać wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót i być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

- Wymagania dotyczące środków transportu, wylewania i zagęszczania

  - Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej – Wymagania Ogólne

  - Transport materiałów

- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

- Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany należy przewozić dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

- Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.

- Gotowy beton należy przewozić z wytwórni betonu na Teren Budowy w betoniarkach samochodowych umożliwiających mieszanie podczas transportu i dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej, zapobiegających rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.

- Krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka  transportu więcej niż 1/3 wysokości warstwy.

- Płyty betonowe chodnikowe i drogowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

- Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości płyty.

- Kostki betonowe można przewozić dowolnymi środkami transportu, na paletach transportowych producenta.

- Transport płyt chodnikowych oraz krawężników i obrzeży betonowych powinien odpowiadać wymaganiom

- Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:

- cysternach samochodowych,

- bębnach blaszanych,

- lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora. Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

- Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

- Gotową mieszankę mineralno - bitumiczną należy przewozić w kotłach transportowo-produkcyjnych. W czasie transportu utrzymywać właściwą temperaturę mieszanki i ciągłe mieszanie zawartości.

  - Składowanie materiałów

    - Krawężniki i obrzeża

Krawężniki i obrzeża należy składować w pozycji wbudowania. Składowanie  powinno być zorganizowane w sposób chroniący Materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość składowanego Materiału.

- Wymagania dotyczące wykonania robót

  - Wymagania ogólne

Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”.

  - Naprawa nawierzchni gruntowych

    - Profilowanie drogi

Profilowanie drogi ma za zadanie odtworzenia przekroju poprzecznego drogi. Zaleca się je wykonywać równiarkami. Grunt winien być nawilgocony.

W czasie profilowania należy odtworzyć profil pierwotny drogi.

    - Odnowa nawierzchni przy zastosowaniu mieszanki optymalnej gruntowej

- Po wykonaniu profilowania drogi należy rozścielić równą warstwą  mieszanki żwirowej o optymalnym uziarnieniu gr. 10cm – patrz pkt. 5.5.

- Kontrola jakości robót

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”

  - Badania przed przystąpieniem do Robót

    - Materiał prefabrykowany z zakupu

- Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania przeznaczonych do wbudowania prefabrykatów i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru branży drogowej, uprawnionemu przez Inwestora, do akceptacji.

- W szczególności należy sprawdzić, czy producent danego prefabrykatu posiada wymagane atesty i certyfikaty wyrobu.

- Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów należy wykonywać przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

- Krawężniki i obrzeża

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm,

- Kostki betonowe

- Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie.

- Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).

  - Kontrola jakości wykonania podłoża

- Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z Aprobatą Techniczną.

- Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.

- Tolerancja dla szerokości wykopu:

-  5 cm.

- Tolerancje dla głębokości koryta:

- o szerokości do 3 m: ± 1 cm

- o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm

- Zagęszczenie podłoża:

- nie mniejsze niż Idmin = 98%.

  - Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

    - Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

    - Niewłaściwa grubość podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

    - Niewłaściwa nośność podbudowy

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

  - Kontrola jakości wykonania podsypki pod nawierzchnie

- Przedmiotem kontroli jakościowej wykonania podsypki będzie sprawdzenie  w zakresie użytych Materiałów, grubości, wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych oraz zgodność wykonanych Robót ze Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

- Dopuszczalne odchylenie w grubości podsypki nie może przekraczać   1 cm.

  - Kontrola jakości wykonania ław, odtworzenia krawężników i obrzeży oraz wykonania nowych obrzeży terenu przepompowni

    - Ławy betonowe

- Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:

- Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dotychczasową niweletą.

- Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić   1 cm na każde 100 m ławy.

- Wymiary ław.

- Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy.

- Tolerancje wymiarów wynoszą:

- dla wysokości   10% wysokości założonej,

- dla szerokości   10% szerokości założonej.

- Równość górnej powierzchni ław

- Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.

- Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1cm.

- Zagęszczenie ław

Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m.

- Dopuszczalne odchylenie trasy ławy

Dopuszczalne odchylenie linii ławy od założonego kierunku nie może przekraczać     2 cm na każde 100 m wykonanej ławy.

    - Krawężniki i obrzeża

Przy ustawianiu krawężników i obrzeży należy sprawdzać:

- dopuszczalne odchylenia linii krawężników i obrzeży w poziomie od linii wytyczonej, które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika i obrzeża, które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

- równość górnej powierzchni krawężników i obrzeży, prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika lub obrzeża i przyłożoną trzymetrową łatą nie może przekraczać 1 cm,

- dokładność wypełnienia spoin (bada się co 10 metrów). Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

  - Kontrola jakości odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej oraz budowy nowej nawierzchni na terenach przepompowni

    - Sprawdzenie prawidłowości odtworzenia nawierzchni z betonowych kostek

- Sprawdzenie polega na:

- pomierzeniu szerokości spoin,

- sprawdzeniu prawidłowości ubijania (wibrowania),

- sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia spoin,

- sprawdzeniu, czy deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

    - Sprawdzenie cech geometrycznych  nawierzchni

- Nierówności podłużne

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą zgodnie z normą

BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm.

- Niweleta (profil podłużny) nawierzchni

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  1 cm.

- Spadki poprzeczne (profil poprzeczny)

Dopuszczalne odchylenia do właściwego profilu wynoszą  0,5%.

- Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości założonej o więcej

niż  5 cm.

  - Kontrola jakości odtworzenia nawierzchni ziemnej

Przedmiotem kontroli jakościowej odtworzonej nawierzchni ziemnej dróg będzie sprawdzenie  w zakresie:

- użytych Materiałów,

- równości nawierzchni (tolerancja 1,5 cm),

- grubości warstw (tolerancja 1 cm),

- wymaganych spadków poprzecznych (tolerancja 0,5%),

- szerokości nawierzchni (tolerancja -5 cm, +10 cm),

- oraz w zakresie zgodności wykonanych Robót ze Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

  - Kontrola jakości wykonania nawierzchni  terenów przepompowni ścieków

Niezależnie od wyżej sprecyzowanych wymagań dla poszczególnych elementów nawierzchni drogowych kontrola jakości obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową  zagospodarowania terenów przepompowni ścieków.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”

  - Jednostki obmiaru robót

| L.p. | Jednostka obmiaru Robót | Jednostka | Dokładność |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ławy betonowe | m3 | 0,1m3 |
|  | krawężniki i obrzeża | mb | 0,1m |
|  | podsypki | m2 | 0,1m2 |
|  | nawierzchnie z kostki betonowej wykonanej jezdni z kostki grub. 8cm lub chodnika z kostki grub. 6 cm; | m2 | 0,1m2 |

- Odbiór robót budowlanych

  - Ogólne zasady odbioru robót

Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

  - Odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonanie koryta pod ławę,

- wykonanie ławy,

- wykonanie koryta pod podbudowę,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki.

- Podstawa płatności

Rozliczenie robót będzie się odbywało fakturą końcową za poszczególne zadania ujęte w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, który stanowi załącznik do umowy. Faktura końcowa wystawiona będzie po wykonaniu i uzyskaniu odbioru końcowego danego zadania

- Przepisy związane

- Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie  odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

- Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).